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Termo de Referência Piso Modular Jones Minosso 2022 

TERMO DE REFERÊNCIA:
DA MANTA: Espessura (mm) 3,0 (+/- 0,2)

Densidade (Kg/m³) 17 (+/- 2)

Estruturas de Células Fechada 

Cor Branca

DA FITA DE MARCAÇÃO: 
Material: Filme Plástico Vinílico;

Mínima: 0,2mm

Resistência à tração: 3.0kgf/cm

Alongamento: > 180%

Resistência a temperatura: até + 60ºC

Alta Aderência

Referência: 3M

PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR

O produto deve ser aprovado por amostragem, encaminhada a FME até 05 dias após o encerramento do certame sendo avaliado por responsável da FME. Endereço de envio será Av. Antônio Ribeiro dos Santos 400. Bairro da Várzea – Lages SC.
Material: PP-Polipropileno Copolímero de alto impacto.

Dimensões: larg 250mm X comp 250mm X espessura 12mm ou próximos. 
10 trava macho + 10 travas fêmea. 

Trava antifurto e/ou fixação.

Superfície antirreflexo.

DECLARAÇÕES DE QUALIDADE (COM FIRMA RECONHECIDA) 

Piso seja 100% fabricado com polipropileno virgem. 

Possuir aditivo anti UV.

Aditivo antiestético.

Possuir garantia de 10 anos. 

LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO QUE COMPROVEM A QUALIDADE:
Resistência a flexão 36 Mpa (AST D790:17)
Resistência a tração mínima de 20 Mpa (ASTM D638:2014)

Resistência a impacto mínima 16,5J (ASTM D 5420:21)

Coeficiente de atrito dinâmico igual que 0,45 (ASTM D 1894:14)

Dureza Shore D 70 (+ - 0,5) (ASTM D 2240:2014)
Capacidade de Cargo mínima de 15 KN.
Piso atóxico (NBR 16071-2:2020 com NBR NM 300-3/2004)
